## Slide 1
Ayudas de Proceso 2
Victor Dvoskin
PREJORNADA FORMULACION

## Slide 2
1 – Ayudas de proceso en concepto amplio
              Desmoldantes
              Antiadherentes
              ¿Plastificantes, silanos, antioxidantes, acelerantes, azufres, etc?
              Automatización, robótica, etc
2 – Reductores de viscosidad y agentes de flujo
              Peptizantes (químicos y físicos) ¿Por qué?
              La viscosidad Mooney ¿es un buen indicador de la fluidez?
              Agentes de flujo: Reología. Mecanismo de acción
3 – Homogenizantes
Mecanismo de acción
              Relación con la dispersión
              Ventajas y limitaciones
4 – Influencia en la productividad
              Mejora en la sostenibilidad (huella de carbono)
              Mejora en las utilidades económicas
              Análisis de casos (formulaciones)

## Slide 3
Derivados de silicona
Emulsiones: Moldeo e Inyección
Aceite de silicona: mandriles
Jabones solubles en agua
Mandriles: rígidos y flexibles
Permanentes
Teflonados, enlozados y similares
Semipermanentes
DESMOLDANTES
Ventajas
Bajo costo
Facilidad de aplicación
Alta eficacia
Facilidad de limpieza
Larga permanencia
Mayor productividad temperatura estable, no fallas
Menor tiempo de aplicación
No contaminante
Protección de moldes
Desventajas
Muy contaminante
Problemas de adhesión
Decoloración compuestos claros
Fallas por exceso de silicona
Es adictivo
Contaminante
Problemas en servicio
Sección especial de limpieza
Proveedores confiables
Deterioros durante la producción
Educación de operadores
Limpieza inicial molde
Aplicación capa fina
Periodo regular

## Slide 4
DESMOLDANTES SEMIPERMANENTES
(¡LIMPIO!)

## Slide 5
sinérgico de ambos factores.
DESMOLDANTES SEMIPERMANENTES

## Slide 6
DESMOLDANTES SEMIPERMANENTES

## Slide 7
  Antiadherentes para compuestos crudos
  ¿Plastificantes, silanos, antioxidantes, acelerantes, azufres de fácil dispersión, etc?
  componentes regulares de formulación
  Automatización, robótica, etc
  Explicado por Alberto
  Plastificantes: polaridad similar al polímero
  Silanos, reducen viscosidad silicas
  Fácil dispersión: master, recubrimiento(“coating”)
  Diseño especifico
  Dispositivos sencillos
  Pueden ser fuertes mejoradores de productividad (Ej.preformas)

## Slide 8: Peptizantes
Primer producto comercial en el mercado en 1936
“Materiales que deben agregarse durante la etapa de masticación con el objeto de acelerar la rotura de las cadenas (reducción de viscosidad) del NR evitando su recombinacion” Definición clásica, y parcial
“ Los peptizantes son usados para lograr la rápida plastificación del NR. Cambian el inicio de la rotura termo-oxidativa a temperaturas mas bajas y evitan la gelacion de los cauchos” Dr Robert Schuster
2 – Reductores de viscosidad y agentes de flujo

## Slide 9
Absorbe 18 toneladas de CO2
Produce 12 toneladas de oxígeno
2 – Reductores de viscosidad y agentes de flujo

## Slide 10: El Caucho Natural
Componentes de Ingeniería
Llantas
Neumaticos, autopartes
Cadenas muy largas
Altamente regular en su conformación
Polimero lineal
Alta resistencia mecánica
Excelente elasticidad
Baja histéresis

## Slide 11
Estructura molecular
Largas cadenas
Distribución despareja del tamaño de las cadenas
Gran desorden y entrecruzamientos
Partes cristalinas y amorfas
Diferencias lote a lote
Reticulación (vulcanización)
Tendencia a la prevulcanización (scorch)
Reversión
De proceso
Tendencia a la prevulcanización (extrusión, inyección)
Variación dimensional y apariencia de superficies (bordes en la extrusión) “nervio”
Propiedades finales
Reversión (por energía calórica y/omecánica)
Baja resistencia al O3 y ambiental
Hinchamiento en solventes alifáticos y aceites
El NR, un gran amigo con algunos inconvenientes

## Slide 12: Polímeros Plásticos Caucho natural
Fuente La reología Dr Osswald

## Slide 13
Peso molecular (largo de cadenas)
      Longitud suficiente para procesamiento, evitando las muy cortas
      Evitando las ramificadas
Distribución (variación del largo de las cadenas)
      La mejor dispersión de PM posible
¿Que esperamos obtener plastificando (masticando) el caucho natural?

## Slide 14
            Pesos moleculares altos
En el proceso de mezclado
Mejora el índice de dispersión de las cargas
Aumenta el tiempo de mezclado
Propiedades finales
Alto (muy) peso molecular, con niveles altos de cargas se producirá una rotura incontrolable de cadenas durante el mezclado resultará en prop. dinámicas pobres
Pesos moleculares bajos (muy)
En el proceso de mezclado
Pegajosidad alta (muy)
Problemas de dispersión de catgas reforzantes
Propiedades finales
Prop. dinámicas pobres, alta generación de calor e histéresis
Aprovechemos un poco mas a Robert Schuster

## Slide 15: ISOPRENO
Sin masticar
250000 – 300000 unidades de isopreno
Con masticación mecánica 16 minutos a 40°C
29000 – 38000 unidades de isopreno
MASTICACION MECANICA

## Slide 16: Masticación del Caucho Natural en Brabender Eficiencia de rotura de cadenas
Ensayo simple para medir el torque requerido para operar un pequeño mezclador con cada aditivo.
Medición y control sensible de la temperatura

## Slide 17: Plastificacion mecánica: rotura de las cadenas del NR A Temperaturas por debajo de los 120°C
R - R
R•
Mecanico Energía de cizallamiento
R - R
En ausencia de O2
En presencia de O2
ROO• + •OOR
Recombinacion
Radicales peroxídicos
•R
+

## Slide 18
Caucho + ROO•
R• + ROOH
ROOH
RO• + HO•
2ROOH
RO• + ROO• +H2O
RO• + RH
ROH + R•
R• + O2
ROO•
Se generan muchas cadenas cortas
Plastificacion mecánica: rotura de las cadenas del NR A Temperaturas de mezcla superiores a 120°C

## Slide 19
Temperatura de masticación [°C]
70
80
90
100
110
120
130
140
2
3
4
Índice de polidispersidad [Mw/Mn]
Degradación
mecánica
Degradación termooxidativa (y mecánica)
Debajo de los 100°C Las cadenas se rompen por acción mecánica, La escisión es simple y en la mitad: por lo tanto la distribución de los PM es estrecha. Hay recombinación
Por encima de los 110°C se suman escisiones termo-oxidativas, en consecuencia los cortes se producen en cualquier parte de la cadena, por lo que el PM promedio disminuye pero la distribución aumenta
La velocidad de los rotores, tiempo y otros parámetros del ciclo de mezclado lógicamente tienen mucha relación con el resultado final (hay extensos estudios al respecto)
Dr Robert Schuster (Libro SLTC en castellano T2)
1
2
2 – Reductores de viscosidad y agentes de flujo
¿Y a que temperatura masticamos?

## Slide 20: Energía - Tiempo
Ordenar el caos molecular para hacerlo mas procesable
Mejorar el mezclado evitando el exceso que será contraproducente
Aumentar la homogeneidad batch a batch (disminuir las diferencias lote a lote)
En algunos procesos de fabricación mejorar moderadamente la fluidez
En definitiva disminuir costos del mezclado y de los procesos productivos

## Slide 21
Peptizantes: especies quimicas mas comunes
Dejó un tendal de “viudas”
Hoy: el mas utilizado

## Slide 23: Como trabajan los peptizantes quimicos?
Los peptizantes generalmente consisten en un rastreador de radicales (usualmente DBD-disulfuro-difenil-dibenzoamida) y un activador (frecuentemente se usa un complejo de hierro)
El rastreador de radicales reacciona con los radicales libres del NR generados por la rotura de cadenas, de esta forma efectiva previene la formación de ramificaciones en las cadenas de NR.
A temperaturas más altas el activador transporta oxigeno para producir mas radicales libres que pueden romper las dobles ligaduras de la cadena del NR.
Acelera la ruptura de las cadenas moleculares y evita la recombinación.

## Slide 24
Preguntas frecuentes sobre los peptizantes quimicos

## Slide 25
Siempre es preferible comprar los cauchos sintéticos con la viscosidad que se necesita (“..si la escisión de cadenas ocurre durante el mezclado de cauchos sintéticos está todavía bajo discusión” Dr Shuster)
Necesitan dosis mucho mayores (0,15 . 0,3 phr en NR 1,5 a 5phr en SBR)
Los cauchos sintéticos son más difíciles de peptizar que NR e IR: por las siguientes razones:
Número más bajo de dobles enlaces (SBR, NBR)
Grupos de electrones que se atraen en la cadena que estabilizan los dobles enlaces (CR, NBR, SBR)
Grupos del lado del vinilo que fomentan la ciclización a temperaturas más altas (NBR, SBR, CR)
Resistencia en crudo más baja debido a una cristalización defectuosa (NBR, SBR)
¿Se utilizan en cauchos sintéticos?

## Slide 26
¿Reducen la propiedades físicas?
Hemos visto en esta presentación que esto ocurre cuando
      Hay una sobre-peptización
      Las cadenas tienen PM promedio bajo resulta en propiedades dinámicas pobres al igual que la histéresis y la generación de calor
      Idem cuando el PM promedio es alto
      Cadenas ramificadas
¿Continúan activos después de la cura?
Es el llamado “Efecto Gough-Joule”
      Hay muchos trabajos al respecto
      Con las dosis actuales no hay evidencias concluyentes que esto ocurra

## Slide 27
Dosis muy pequeñas, típicamente 0.10-0.20 phr, de difícil dispersión eficiente
La mala dispersión de un producto muy activo resulta en viscosidades diversas en la misma mezcla:
Algunas partes extremadamente pegajosas problemáticas para los procesos de fabricación
Dispersión de viscosidad dentro de un lote a otro
Impacto negativo en las propiedades dinámicas
La eficiencia del peptizante se ve obstaculizada por el negro de humo si se mezcla en una etapa (en cambio los acelerantes Thiurams,MBT y MBTS tienen un efecto positivo)
Igual el azufre y los antioxidantes. Efecto mayor en mezclador abierto
¿Está todo bien con los peptizantes quimicos?

## Slide 28: Categorías de peptizantes
Alta actividad quimica
Fuerte acción sobre el largo de las cadenas
Rapida caida de la viscosidad
Bajas dosificaciones
Sensibles a la temperatura y tiempo de masticación
Sobre-plastificación
Reducen las propiedades dinámicas
Problemas de procesamiento
Sin acción química
Sin efecto sobre el largo de cadenas
Pequeña reducción de la viscosidad
Dosis mayores
Sin sensibilidad a la temperatura
No presenta sobre-plastificación
Mejores propiedades dinámicas (baja reversión)
Buena procesabilidad
Quimicos
Lubricantes (peptizantes físicos)
Quimicos
Lubricantes (peptizantes físicos)
Existe tendencia a mayor utilización de los lubricantes
Algunos productos son mezcla de ambos

## Slide 29
La viscosidad Mooney sí está relacionada con la fluidez de un compuesto de caucho, pero no es un indicador absoluto de la fluidez real durante el procesamiento
La viscosidad Mooney (ML 1+4 a 100 °C) mide la resistencia del caucho al flujo bajo cizalla a baja velocidad y temperatura moderada, (según norma ASTM D1646). → En términos simples: mide cuán “duro” o “blando” está el compuesto cuando se deforma lentamente, antes del curado.
Relación con la fluidez
En general, a menor viscosidad Mooney → mayor fluidez, es decir, el material fluirá con mayor facilidad en extrusión, calandrado,compresión e inyección.
Sin embargo, no mide directamente la fluidez a las condiciones reales del proceso, ya que:
  No considera la estructura del polímero, tipo de carga o plastificante, que afectan la reología a diferentes gradientes de esfuerzo.

## Slide 30: Procesos vs velocidad de corte Instrumentos de medición
Mezclado
Extrusión
Calandrado
Inyección
Tests measuring a wider – more relevant shear rate range are important
Compresión
Transferencia
Viscosímetro
Mooney
Reómetro
Reómetro capilar
RPA
Velocidad de corte 1/segg
Ïndice de fluidez (*)
Dr. Ken Bates
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
0,1
1
10
100
1000
10000
(*)no es Mooney

## Slide 32: Reología de los polímeros
…Y MAS RESISTENCIA
TENDRA EL MATERIAL PARA FLUIR
CUANTO MAS ENTRELAZADAS, LA DISPERSIÓN DE CARGAS SERÁ MAS DIFICIL
Fuente La reología Dr Osswald

## Slide 33: Formación de micelas En medio polar (H2O)
H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O
Cadena hidrocarbonada Grupo funcional
Micelas laminares
Tri dimensional
Micelas esfericas
Agentes de flujo. Lubricación interna
H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O
Micelas esfericas
H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O
Micelas laminares
Tri dimensional
H2O H2O H2O H2O H2O H2O H2O
Micelas esfericas

## Slide 34
Micela esferica
Orientación inversa
Fuerzas secundarias forman puentes débiles que producen micelas multi-capas
Agentes de flujo. Lubricación interna
Formación de micelas En medio no polar (Aceite)

## Slide 35: Micelas en una matriz polimerica
En reposo o con fuerzas de corte muy bajas se forman las micelas multicapas

## Slide 36: Lubricación intermolecular bajo esfuerzos de corte
Fuerzas de corte
`
Las cadenas se deslizan entre sí
Las micelas orientadas por la fuerza de corte son un efectivo mecanismo de deslizamiento

## Slide 37: Reología de los polímeros
…Y MAS RESISTENCIA
TENDRA EL MATERIAL PARA FLUIR
CUANTO MAS ENTRELAZADAS, LA DISPERSIÓN DE CARGAS SERÁ MAS DIFICIL
Fuente La reología Dr Osswald
Este mecanismo llamado “Lubricación inerna” es la base de los agentes de flujo
Las diferentes especies químicas (la mayoría, no todos, derivados de ácidos grasos) permiten desarrollar productos especializados en los diferentes procesos de producción (esfuerzos de corte), en diferentes elastómeros y formulaciones

## Slide 38
3 – Homogenizantes

## Slide 39
¿Que es la polaridad?
Polaridad es una propiedad de todos
los materiales existentes.
Está basada en la presencia de dipolos
en la estructura molecular.
Tiene una enorme influencia en los
procesos productivos
Los Dipolos resultan de los
desplazamientos de los electrones en
las uniones quimicas.
El desplazamiento de electrones se genera por diferencias de electronegatividad (C-O, C-N o C-Cl) El cambio es más pronunciado en dobles enlaces (dipolos fuertes)
C - C
C - H
C - O
C - N
C ≡ N
C = O
+
+
-
-
-
-
+
Uniones no polares
Uniones polares
Dr Robert Schuster
HOMOGENEIZANTES: MECANISMO (POLARIDAD)

## Slide 40: Parametro de solubilidad (polaridad)
Elastómero
11.0
10.0
9.0
8.0
Urethane
Nitrile (High ACN)
Nitrile (Med ACN)
Nitrile (Low ACN)
CR
SBR (High St)
SBR (Low St)
NR
BR
IIR
EPDM
EPR
Plastificante
Highly Polar Ethers
Polar Esters
Low Polar Esters
Aromatic Oil
Naphthenic Oil
Paraffinic Oil
“Tackifier”
Highly Phenolic
Aromatic blends
Coumarone Indene
Linear HC Resins
V low polarity

## Slide 42
Homogenizantes: mecanismo (la polaridad)

## Slide 43
  Cada componente de la formulación tiene su propia polaridad
Homogeneizantes: mecanismo (polaridad)

## Slide 44: EN RESUMEN LOS HOMOGENIZANTES PROPORCIONAN:
HOMOGENIZANTES
Reducción de energia / tiempo en el mezclado
Control de proceso
Aumento de la pegajosidad al potencializar el efecto de los “tackifiers”
Coimpatibilizar dos cauchos de diferentes polaridades
Mejora la resistencia al desgarre (moderada o alta)
Sustituir parcialmente plastificantes liquidos
Mejora homogeneidad batch-batch
Mejora homogeneidad batch-batch

## Slide 45: ¿Está todo bien con los homogenizantes?
Disminución (moderada) del módulo
Aumento de la pegajosidad al potencializar el efecto de los tackifiers
No recomendado para curas con peróxidos
REDUCCIÖN RESISTENCIA ABRASIÖN

## Slide 46
...UTILIZANDO AGENTES DE PROCESO...
CÓMO REDUCIR COSTOS..
MENOR DESCARTE DE MATERIAL, TIEMPO Y ENERGIA
PROCESOS CONFIABLES:
MENOR CANTIDAD DE DETENCIONES
PROCESOS CONFIABLES: MENOR DIFERENCIA ENTRE BATCHES
FACILIDAD PARA CALIDAD TOTAL Y “JUSTO A TIEMPO”
MEZCLADO
MENOR TIEMPO Y TEMPERATURA
MENOR CONSUMO DE ENERGIA
MAYOR CONSISTENCIA
MOLDEO (Compresión y transferencia)
MEJOR FLUJO: MENOR PESO PREFORMA
MENOR PRESION DE INYECCION
EXTRUSION (Calandrado)
SUPERFICIES MAS LISAS
MENOR HINCHAMIENTO
MAYOR VELOCIDAD
Los ayudas de proceso influencia en la productividad

## Slide 47
...UTILIZANDO AGENTES DE PROCESO...
CÓMO REDUCIR COSTOS..
MENOR DESCARTE DE MATERIAL, TIEMPO Y ENERGIA
PROCESOS CONFIABLES:
MENOR CANTIDAD DE DETENCIONES
PROCESOS CONFIABLES: MENOR DIFERENCIA ENTRE BATCHES
FACILIDAD PARA CALIDAD TOTAL Y “JUSTO A TIEMPO”
MEZCLADO
MENOR TIEMPO Y TEMPERATURA
MENOR CONSUMO DE ENERGIA
MAYOR CONSISTENCIA
MOLDEO (Compresión y transferencia)
MEJOR FLUJO: MENOR PESO PREFORMA
MENOR PRESION DE INYECCION
EXTRUSION (Calandrado)
SUPERFICIES MAS LISAS
MENOR HINCHAMIENTO
MAYOR VELOCIDAD
Los ayudas de proceso son:
Herramientas valiosas para la formulación
Pero no son
Magia
Cosmética (para disimular errores de formulación)

## Slide 48: SUSTENTABILIDAD: APORTE DE LOS AYUDA DE PROCESO IngI Ing Victor Dvoskin Ing Ezequiel Kotler

## Slide 49
El objetivo de esta presentación fue hacer una evaluación de la contribución medioambienteal (y económico) de la utilización de agentes de proceso.
Es un trabajo preliminar (la idea es complementarlo y corregirlo por mediciones más precisas)
Prioritariamente se basó enla experiencia de empresas usuarias. Agradecemos la cooperación prestada por: Gunther Lottmann, Mauricio Giorgi, Jose Luis Regueira, Enrique Guix, Ricardo Ortiz, Marcelo Rodriguez y Nestor Berassian.

## Slide 50: Nota Importante:
Se crearon 4 modelos simplificados de:
Fábrica artículos extrudados
Fábrica de artículos moldeados
En cada caso 30 y 100 tn/mes de compuestos

## Slide 51
Producciones de poca variedad de piezas
Igual dureza y viscosidad de los compuestos
Igual densidad (1,2)
El cálculo no incluye gases de efecto invernadero que no sean CO2
Se generan 432,6 kg de CO2 por cada MWh (1.000 kWh) de electricidad consumida (datos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
No se consideran: huella de carbono anterior a la entrada de la MP, descartes, movilidad del personal, etc.
Tampoco algunas propiedades de proceso beneficiosas de los ayudas de proceso, ej.: mayor pegajosidad.
Idem propiedades finales como menor reversión en el NR, menor generación de calor y otros
Merma total 7%rma Final 7%
Fue necesario hacer una larga lista de simplificaciones…

## Slide 52: Mezclado Contribución Ayudas de Proceso
*Nota: no considerados en el cálculo.
Menor tiempo de proceso. 0 - 50% (2) 3,5 %
Menor consumo de energía x kg. Entre 2 % y 5 % 3,5% (1)
Casos especiales, hasta 50% (2)
Mayor consistencia batch a batch !!! Disminución de re-trabajos. 2,5 %
*Menor tiempo de reposo.
9,5%
Notes: N° 21 y 26
N° 12

## Slide 53: Moldeo - Resultados a incorporar en los cálculos Ayuda Proceso
Menor peso de preformas. 5%
Disminución de descartes (“scrap”). 3%
Menor frecuencia de limpieza de moldes. 1%
9%

## Slide 54: Extrusión - Resultados a incorporar en el cálculo Ayuda Proceso
Aumento de la velocidad de extrusión. 6,5%
Menor consumo de energía. 7%
Disminución de descartes (“scrap”). 2%
Disminución de retrabajos. 2%
17,5 %
Notes: (4) N°80

## Slide 55: Extrusión - 30 tn / mes Ahorro Energético (CO2) Equivalencia de Gases de Efecto Invernadero
30 tn / mes |  |  | 
 | Proceso | Consumo Total | Equivalente CO2
Sin Ayuda Proceso | Mezclado | 32,4 MWh | 14 ton CO2
 | Extrusión | 1,36 MWh | 0,6 ton CO2
 | TOTAL | 33,8 MWh | 14,6 ton CO2
Con Ayuda Proceso | Mezclado* | 29,3 MWh | 12,7 ton CO2
 | Extrusión** | 1,12 MWh | 0,5 ton CO2
 | TOTAL | 30,4 MWh | 13,2 ton CO2
AHORRO | TOTAL | 3,4 MWh | 1,4 ton CO2
Nota: % Ahorro *Mezclado 9,5% - **Extrusión 17,5%

## Slide 56: Equivalencia de Gases de Efecto Invernadero
Litros de Combustible Consumidos
km recorridos en un vehículo a gasolina
Consumo eléctrico domiciliario anual
Celulares Cargados
Ahorro total = 1,4 ton CO2 / mes Consumos equivalentes
541
5.240
0,25
154.500
Extrusión - 30 tn / mes

## Slide 57: Extrusión - 100 tn/mes Equivalencia de Gases de Efecto Invernadero Ahorro de energía
100 tn / mes |  |  | 
 | Proceso | Consumo Total | Equivalente CO2
Sin Ayuda Proceso | Mezclado | 97 MWh | 42 ton CO2
 | Extrusión | 4,5 MWh | 2 ton CO2
 | TOTAL | 101,5 MWh | 44 ton CO2
Con Ayuda Proceso | Mezclado* | 87,7 MWh | 38 ton CO2
 | Extrusión** | 3,7 MWh | 1,6 ton CO2
 | TOTAL | 91,4 MWh | 39,6 ton CO2
AHORRO | TOTAL | 10,1 MWh | 4,4 ton CO2

## Slide 58: Equivalencia de Gases de Efecto Invernadero
Litros de Combustible Consumidos
km recorridos en un vehículo a gasolina
Consumo eléctrico domiciliario anual
Celulares Cargados
Ahorro total = 4,4 ton CO2 / mes Consumos equivalentes
1.700
16.470
0,8
485.550
Extrusión - 100 tn/mes

## Slide 59: Equivalencia de Gases de Efecto Invernadero
30 tn / mes |  |  | 
 | Proceso | Consumo Total | Equivalente CO2
Sin Ayuda Proceso | Mezclado | 32,4 MWh | 14 ton CO2
 | Moldeo | 25 MWh | 10,6 ton CO2
 | TOTAL | 57,4 MWh | 24,6 ton CO2
Con Ayuda Proceso | Mezclado* | 29,3 MWh | 12,7 ton CO2
 | Moldeo*** | 22,8 MWh | 9,7 ton CO2
 | TOTAL | 52,1 MWh | 22,4 ton CO2
AHORRO | TOTAL | 5,3 MWh | 2,2 ton CO2
Nota: % Ahorro *Mezclado 9,5% - ***Moldeo 9%
Moldeo- 30 tn / mes Ahorro Energético (CO2)

## Slide 60: Equivalencia de Gases de Efecto Invernadero Moldeo - 30 tn / mes
Ahorro total = 2,2 ton CO2 / mes Consumos equivalentes
852
8.230
0,4
242.775
Litros de Combustible Consumidos
km recorridos en un vehículo a gasolina
Consumo eléctrico domiciliario anual
Celulares Cargados

## Slide 61: Moldeo - 100 tn / mes Ahorro Energético (CO2) Equivalencia de Gases de Efecto Invernadero
100 tn / mes |  |  | 
 | Proceso | Consumo Total | Equivalente CO2
Sin Ayuda Proceso | Mezclado | 97 MWh | 42 ton CO2
 | Moldeo | 83 MWh | 35 ton CO2
 | TOTAL | 180 MWh | 77 ton co2
Con Ayuda Proceso | Mezclado* | 87,7 MWh | 38 ton CO2
 | Moldeo*** | 75,5 MWh | 31,8 ton CO2
 | TOTAL | 163 MWh | 69,8 ton CO2
AHORRO | TOTAL | 17 MWh | 7,2 ton CO2
Nota: % Ahorro *Mezclado 9,5% - ***Moldeo 9%

## Slide 62: Equivalencia de Gases de Efecto Invernadero Moldeo - 100 tn / mes
Litros de Combustible Consumidos
km recorridos en un vehículo a gasolina
Consumo eléctrico domiciliario anual
Celulares Cargados
Ahorro total = 7,2 ton CO2 / mes Consumos equivalentess
2.782
26.947
1,3
794.537

## Slide 63
¿Tenemos unos minutos para preguntas?